別紙１

改良土製造工場の登録（更新）申請書類（各１部提出）

(1) 登録申請願（様式－１）または、登録更新申請願（様式－２）

(2) 規格を満足することが証明できる試験証明書（登録予定日から遡って１年以内のもの）

・土の粒度試験

・土の最大粒径

・塑性指数

・修正CBR試験

(3) 規格を満足することが証明できる試験証明書（工場検査時に採取したサンプルで行ったもの）

・土壌の環境基準試験

土壌の汚染に係る環境基準による土壌溶出量試験

土壌汚染対策法施行規則による環境基準試験

(4) 改良土の品質特性、採用実績、需要等に関する実態調査票（様式－５）

(5) 製造設備機器及び製造機器配置図

(6) 製造工程図

(7) 工場写真

改良土製造工場の製造設備機器及び製造工程写真

(8) 会社概要

(9) 見積書（10t車・運搬距離10km・現場持込の場合で、昼間・夜間それぞれ）

(10) 誓約書（様式－６）

(11) その他技術資料（必要な場合）

※ (3) の試験証明書の提出は、工場検査後とする。

※　申請書類の内、（８）会社概要は、登録更新申請時は提出不要。

※　登録更新申請の際、前回更新時から製造設備、製造工程等に変更が無い場合は、（５）製造設備機器及び製造機器配置図、（６）製造工程図、（７）工場写真の提出を省略することができる。

※　登録更新申請時に限り、申請書類提出の時点で（２）に掲げる各種試験証明書が得られていない場合は、各種試験証明書の提出を登録更新予定日の３０日前まで猶予できる。

別紙２

改良土製造工場の登録（更新）の手続き

別紙３

改良土の登録（更新）基準

１．各種試験合格証明書により、改良土の規格について、以下の各項目を満足することが確認できること。

（１）土の粒度試験（JIS A1204）

| 19㎜ ふるい通過質量 | 425μｍ ふるい通過質量 | 75μｍ ふるい通過質量 |
| --- | --- | --- |
| 90～100％ | 10～90％ | 0～25％ |

（２）最大粒径　25㎜以下

※26.5㎜ふるい通過質量が100％であれば、最大粒径26.5㎜の判定であっても、本基準に適合していると見なす。

（３）塑性指数（Ｉp）（JIS A 1205）

425μｍふるい通過分について10％以下

（４）修正CBR試験（JIS A1211）　30％以上

（５）土壌の環境基準試験（土壌溶出量、土壌含有量）

環境基準試験（項目・方法）表－１、表－２の試験項目の試験成績が基準値以下とする。

１）土壌溶出量試験（表－１）

・土壌の汚染に係る環境基準による。

２）環境基準試験（表－２）

・土壌汚染対策法施行規則による。

２．項目１（５）で定める土壌の環境基準試験が、都道府県に計量証明事業所として登録済みである機関によって登録予定日（登録更新予定日）からさかのぼって１年以内に行われていること。また、当該試験の試料について、当局検査員立会のもと、登録（更新）申請を行う製造工場から採取されていること。

３．項目１（１）から（４）で定める各種試験は、申請を行う製造工場から採取された試料でかつ、登録予定日（登録更新予定日）からさかのぼって１年以内に、実施されていること。

４．登録（更新）申請書類により、改良土の製造が計画的かつ定期的に行われていることが確認できること。

５．建設発生土の受け入れ体制が整っていること。

６．製造設備及び改良土置場等の状況等より、改良土の品質に関して十分な管理体制が存在すること。

７．安定した品質の製品を製造するための設備として、製品を粒度調整する設備及び、原材料と改良材を混合、撹拌する設備を常設していること。（スケルトンバケットを装着した掘削機械及びその他の掘削、運搬車輌等によるもの並びに手作業によるものは、前記設備として認めない。）

８．改良土の現場での使用にあたっては、下記の改良土の施工管理基準を満たすこと。

| 試 験 項 目 | 基 準 | 備 考 |
| --- | --- | --- |
| 施工管理 | 現場ＣＢＲ試験 | 9% 以上 | （JIS A1222） |
|  | 土研式貫入試験 | 13回以上 | Ｎ 40／4（舗装試験法便覧） |
|  | 締め固め度 | 90% 以上 | ρd／ρdmax（JIS A1214） |

※　施工面積（１次本復旧面積）が1,000㎡を超える場合は1,000㎡ごと及びその端数につき１回試験を行う。1,000㎡以下の場合も１回行う。

（表－１）

土壌溶出量試験

| 試験項目 | 条件 | 試験方法 |
| --- | --- | --- |
| カドミウム | 0.01mg/l以下 | JIS K 0102 55 |
| 全シアン | 検出されないこと | JIS K 0102 38（JIS K 0102 38.1.1に定める方法を除く。） |
| 有機リン | 検出されないこと | 昭和49年9月環境庁告示第64号付表1に掲げる方法又は JIS K 0102 31.1(1998)に定める方法のうち、ガスクロマトグラフ法以外のもの |
| 鉛 | 0.01mg/l以下 | JIS K 0102 54 |
| 六価クロム | 0.05mg/l以下 | JIS K 0102 65.2 |
| ヒ素 | 0.01mg/l以下 | JIS K 0102 61 |
| 総水銀 | 0.0005mg/l以下 | 昭和46年12月環境庁告示第59号付表1に掲げる方法 |
| アルキル水銀 | 検出されないこと | 昭和46年12月環境庁告示第59号付表2及び昭和49年9月環境庁告示第64号付表3に掲げる方法 |
| PCB | 検出されないこと | 昭和46年12月環境庁告示第59号付表3に掲げる方法 |
| ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 | JIS K 0125 5.1、5.2又は5.3.2 |
| 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 | JIS K 0125 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5 |
| １，２－ジクロロエタン | 0.004mg/l以下 | JIS K 0125 5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2 |
| １，１－ジクロロエチレン | 0.1mg/l以下 | JIS K 0125 5.1、5.2又は5.3.2 |
| １，２－ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下 | JIS K 0125 5.1、5.2又は5.3.2 |
| １，１，１－トリクロロエタン | 1mg/l以下 | JIS K 0125 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5 |
| １，１，２－トリクロロエタン | 0.006mg/l以下 | JIS K 0125 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5 |
| トリクロロエチレン | 0.03mg/l以下 | JIS K 0125 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5 |
| テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | JIS K 0125 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5 |
| １，３－ジクロロプロペン | 0.002mg/l以下 | JIS K 0125 5.1、5.2又は5.3.1 |
| チウラム | 0.006mg/l以下 | 昭和46年12月環境庁告示第59号付表4に掲げる方法 |
| シマジン | 0.003mg/l以下 | 昭和46年12月環境庁告示第59号付表5の第1又は第2に掲げる方法 |
| チオベンカルブ | 0.02mg/l以下 | 昭和46年12月環境庁告示第59号付表5の第1又は第2に掲げる方法 |
| ベンゼン | 0.01mg/l以下 | JIS K 0125 5.1、5.2又は5.3.2 |
| セレン | 0.01mg/l以下 | JIS K 0102 67.2又は67.3 |
| フッ素 | 0.8mg/l以下 | JIS K 0102 34.1又は昭和46年12月環境庁告示第59号付表6に掲げる方法 |
| ホウ素 | 1mg/l以下 | JIS K 0102 47.1若しくは47.3又は昭和46年12月環境庁告示第59号付表7に掲げる方法 |
| クロロエチレン | 0.002mg/L以下 | 平成9年環境庁告示第10号付表に揚げる方法 |
| １．４－ジオキサン | 0.05mg/L以下 | 昭和46年12月環境庁告示第59号付表7に掲げる方法 |

出典：土壌の汚染に係る環境基準：　平成３年８月２３日環境庁告示第４６号（最近一部改正　平成30年）

（表－２）

環境基準試験　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　（土壌1kgにつき）

| 試験項目 | 条件 | 試験方法 |
| --- | --- | --- |
| カドミウム及びその化合物 | 150mg以下 | JIS K 0102 55 |
| 六価クロム化合物 | 六価クロム 250mg以下 | JIS K 0102 65.2 |
| シアン化合物 | 遊離シアン 50mg以下 | JIS K 0102 38 |
| 水銀及びその化合物 | 水銀 15mg以下 | 昭和46年12月環境庁告示第59号付表1に掲げる方法 |
| セレン及びその化合物 | セレン 150mg以下 | JIS K 0102 67.2又は67.3 |
| 鉛及びその化合物 | 鉛 150mg以下 | JIS K 0102 54 |
| ヒ素及びその化合物 | ヒ素 150mg以下 | JIS K 0102 61 |
| フッ素及びその化合物 | フッ素 4,000mg以下 | JIS K 0102 34.1又は昭和46年12月環境庁告示第59号付表6に掲げる方法 |
| ホウ素及びその化合物 | ホウ素 4,000mg以下 | JIS K 0102 47.1若しくは47.3又は昭和46年12月環境庁告示第59号付表7に掲げる方法 |

出典：土壌汚染対策法施行令：　平成１４年１１月１３日政令第３３６号

# Text boxes

申請者より登録（更新）申請
（登録内容変更申請）

＊申請書類の確認

＊試験証明書（粒度、塑性指数、修正ＣＢＲ）の確認

＊写真及び図面により工場（製造設備・製造工程等）の状況確認

＊実態調査票の確認

工務部工務課（技術監理担当）受付

登録内容変更申請で工場検査を行わない場合

登録申請書類審査

書類審査合格の場合

申請者と工場立会検査の日程調整

＊検査員の選出

＊検査年月日の決定

工場立会検査実施の決裁

＊工場設備（製造設備・製品管理）状況の確認

＊申請書類内容と現況との整合確認

＊各種聴取

工場立会検査実施

環境基準試験用サンプル採取

＊環境基準試験証明書の確認

環境基準試験証明書受領

＊決裁にて資材等審査委員会委員長及び管路資材分科会委員への報告、登録承認の決定

合格の場合

登録（更新）決裁

申請者・関係先に通知